**Тех. требования   
(березовые компоненты- щит, сорт II)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **продукт** | **Размер в мм** | | | **Примичание** | **требования** |
| **длина** | **ширина** | **толщина** |
| щит | 1000 | 430 | 25 | **Зачетный размер** | **сорт 2**, допускаемые 2 вида соединения: клееный щит из сплошных ламелей ; клееный щит из ламелей с шипом. Щит изготовляется по размерам с допуском. |
| 1020 | 430,5 | 25,5 | **Размер с припуском** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **полки** | **сторона A** | **сторона В** |
|  |  |
| **берёза влажность 8-10%**  **соединение на горизонтальный шип** | * Небольшие разницы в цвете; * Небольшие минеральные линии; * Здоровые, полностью сросшийся сучки без трещин  **допускаются;** * Чёрные сучки **не допускаются**; * Выпадающие сучки **не допускаемые**; * Трещины в поверхности **не допускаемые**; * Длина ламелей 150-400 мм; * Ширина ламелей 35-45 мм; | * Небольшие разницы в цвете; * Небольшие минеральные линии; * Здоровые светлые сучки  **допускаемые;** * шпильковые сучки **допускаемые** махимально до 5 мм; * Чёрные сучки  **допускаемые макс до 10 мм;** * Выпадающие сучки **не допускаемые**; * Сучки с трещинами **допускаемые** махимально до 10 mm – починённые шпаклевкой в подходящем цвете; * Трещины в поверхности **не допускаемые**; * Длина ламелей 150-400 мм;   Ширина ламелей 35-45 мм;  Сторона Б щита должна соответствовать 2(А) классу качества ИКЕА. |